ADEMINSAC-FIAB-RLP-1018-2026

INFORME DE INTEGRIDAD DE EQUIPOS ESTÁTICOS

“PLAN DE LÍNEAS DE PROCESO”

GRUPO 02-VAPOR_GASOLINA-GT-010

# SUMARIO DE INSPECcIÓN

Como resultado de la aplicación de técnicas de inspección no destructivas y evaluación de integridad incluidas en el alcance del servicio (medición de espesores e inspección visual externa), podemos concluir que el grupo de tuberías 02-VAPOR_GASOLINA-GT-010 cumplen con los espesores de aceptación establecidos en el estándar API 570, sección 7.4.

| N° | SAP | Línea | Rate Corrosión (mm/año) | Vida Útil (años) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10039479 | 4"-P-02-619-0-D3 | 0.077 | >20 |
| 2 | 10039487 | 2"-P-02-628-0-D3 | --- | --- |
| 3 | 10038948 | (44) (1) | --- | --- |
| 4 | 10039436 | 3"-FG-02-602-0-D3 | --- | --- |
| 5 | 10039502 | 3/4"-FG-02-0644-B4 | --- | --- |
| 6 | 10039471 | 6"-P-02-614-0-D3 | --- | --- |
| 7 | 23 | NN - 23 | --- | --- |
| 8 | 10039489 | 2"-P-02-630-0-D3 | --- | --- |
| 9 | 10038949 | (44) (2) | --- | --- |
| 10 | 10039481 | 2"-P-02-621-0-D3 | --- | --- |
| 11 | 10039490 | 2"-P-02-632-0-D3 | --- | --- |
| 12 | 21 | NN - 21 | --- | --- |

NOTA:

- En las líneas N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, solo se realizó inspección visual, tal como se especifica en los alcances del servicio.

# RECOMENDACIONES

- Programar la próxima inspección visual y Medición de espesores del grupo de tuberías 02-VAPOR_GASOLINA-GT-010 en un periodo no mayor a 5 años, como lo indica API 570, tabla 1, tomando en cuenta los mismos CML's de la medición de espesores de la presente inspección.

| Ítem | Línea | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4"-P-02-619-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |
| 2 | 2"-P-02-628-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |
| 3 | (44) (1) | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |
| 4 | 3"-FG-02-602-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |
| 5 | 3/4"-FG-02-0644-B4 | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |
| 6 | 6"-P-02-614-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |
| 7 | NN - 23 | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |
| 8 | 2"-P-02-630-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |
| 9 | (44) (2) | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |
| 10 | 2"-P-02-621-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |
| 11 | 2"-P-02-632-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |
| 12 | NN - 21 | - PENDIENTE (falta checklist VT para redactar hallazgo/recomendación) |

INFORME DE INTEGRIDAD DE EQUIPOS ESTÁTICOS

“PLAN DE LÍNEAS DE PROCESO”

GRUPO 02-VAPOR_GASOLINA-GT-010

| CLIENTE | Refinería La Pampilla. Repsol | DIRIGIDO A |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Área de Fiabilidad |  |
| GRUPO DE TUBERÍAS INSPECCIONADAS | 02-VAPOR_GASOLINA-GT-010 |  |  |
| TIPO DE INSPECCIÓN | PLAN DE LÍNEAS DE PROCESO | FECHA DE INSPECCIÓN | FECHA DE EMISIÓN |
| LUGAR DE SERVICIO | Callao - Perú | 08/05/2026 al 08/09/2026 |  |

| EMITIDO Y REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- |
| Ing. Jesús Rehkoff Diaz | Ing. Oswaldo Loayza |

¨LA CALIDAD NACE DE LA EXPERIENCIA E INNOVACIÓN¨

INFORME TÉCNICO

# alcance de inspección

  - Inspección Visual Externa.

  - Medición de espesores (puntual, puntos indicados por el cliente).

# NORMaTIVA DE REFERENCIA

- API 570 - Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping Systems, Ed. 2024.

- ASME B31.3 - Process Piping, Ed. 2024.

- API RP 574 - Inspection Practices for Piping System Components, Ed. 2024, Ad. 2025.

- API RP 571 - Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry, Ed. 2020.

- API RP 583 - Corrosion Under Insulation and Fireproofing, Ed. 2021.

- ASTM D610 - Standard Practice for Evaluating Degree of Rusting on Painted Steel Surfaces, Ed. 2019.

- ASME BPVC SECTION V - NONDESTRUCTIVE EXAMINATION, Article 9, Visual Examination, Ed. 2025.

- ASME BPVC SECTION V - NONDESTRUCTIVE EXAMINATION, Article 23, Ultrasonic Standard, Ed. 2025.

- ASTM E 797 - Standard Practice for Measuring Thickness by Manual Ultrasonic Pulse-Echo Contact Method, Ed 2021.

# fecha de inspección y personal

La Inspección se realizó 08/05/2026 al 08/09/2026. El personal técnico de ADEMINSAC que participó, fue el siguiente:

  - Oswaldo Loayza Olivares: Jefe de Proyecto (Aprobación de Informe)

  - Jesús Rehkoff Díaz: Inspector API 570 (Emisión y Revisión de Informe)

  - Cristian Enciso Mendoza: Supervisor de Equipos Estáticos (Revisión de Informe)

  - Alejandro Macuri De La Cruz: (Examinador Nivel II - Elaboración de Informe)

  - Cesar Augusto Christoper Arroyo Barrientos: (Examinador Nivel II)

  - Jose Antonio Hernandez Gonzales: (Examinador Nivel II)

  - Alvaro Alvan Rado: (Examinador Nivel II)

  - Jesús David Maguiña Velásquez: (Examinador Nivel II)

  - Eudis Antonio Castro Monrroy: (Examinador Nivel II).

# INSTRUMENTOS DE INSPECCIÓN

| Equipo | Marca | Modelo | Serie |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidor de espesores | GE InspectionTechnologie | USM / DMS GO+ | Gopls 19110049 |
| Transductor | GE InspectionTechnologie | DA 512-7.5 MHz. | -------- |
| Bloque Patrón | Dakota Ultrasonics | Escalera 4 pasos | 1111283 |

# CARACTERÍSTICAS DE la línea

| ITEM | SAP | TAG | Datos de Operación |  | Datos de Diseño |  | Schedule | Material | Inicio | Térmico | Fluido | Clase API 570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pres. (PSI) | Temp. (F°) | Pres. (PSI) | Temp. (F°) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10039479 | 4"-P-02-619-0-D3 | 10.0 | 156.2 | 51.2 | 183.2 | 40 | API 5L GR. B | 02-D12 | 02SV-D12 | SIN DATO | Clase 2 |
| 2 | 10039487 | 2"-P-02-628-0-D3 | 10.0 | 156.2 | 55.5 | 183.2 | 80 | API 5L GR. B | 02-D12 | BRIDA CIEGA | SIN DATO | Clase 2 |
| 3 | 10038948 | (44) (1) | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 01D3 | 02D13 | GASOLINA | Clase 2 |
| 4 | 10039436 | 3"-FG-02-602-0-D3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 40 | API 5L GR. B | 6"-FG02-403-0-D3 | 4"-P02-614-0-D3 | FUEL GAS RED DE BAJA | Clase 2 |
| 5 | 10039502 | 3/4"-FG-02-0644-B4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 80 | ASTM A-106 Gr. B | 4-P02-614-0-D3 | 6-P02-614-0-D3 | FUEL GAS | Clase 2 |
| 6 | 10039471 | 6"-P-02-614-0-D3 | 10.0 | 156.2 | 46.9 | 183.2 | 40 | API 5L GR. B | 02D12 | 02D4 | SIN DATO | Clase 2 |
| 7 | 23 | NN - 23 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |
| 8 | 10039489 | 2"-P-02-630-0-D3 | 10.0 | 156.2 | 46.9 | 183.2 | 80 | API 5L GR. B | 02D4 | BRIDA CIEGA | SIN DATO | Clase 2 |
| 9 | 10038949 | (44) (2) | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2-P02-621-0-D3 / 02D13 | BLOW DOWN | GASOLINA | Clase 2 |
| 10 | 10039481 | 2"-P-02-621-0-D3 | 15.6 | 156.2 | 55.5 | 183.2 | 80 | API 5L GR. B | 02-D12 | BLOW DOWN | GASOLINA | Clase 2 |
| 11 | 10039490 | 2"-P-02-632-0-D3 | 10.0 | 156.2 | 46.9 | 183.2 | 80 | API 5L GR. B | 02-PSV-05 | LINEA DE 6" DEL 01D3 AL 02D13 | SIN DATO | Clase 2 |
| 12 | 21 | NN - 21 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |

# MECANISMO DE DAÑO ASOCIADOS A LA TUBERÍA INSPECCIONADA

| ITEM | MECANISMO DE DAÑO | Aplica |
| --- | --- | --- |
| 1 | PENDIENTE (se seleccionará según los hallazgos del checklist VT) |  |

# CIRCUITO / LINEA INTERVENIDA

| ITEM | UNIDAD | LÍNEA | HALLAZGOS RELEVANTES EN VT Y UT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U-02 | 4"-P-02-619-0-D3 | - Rate de corrosión 0.077 mm/año, con una vida remanente >20 años. |
| 2 | U-02 | 2"-P-02-628-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT) |
| 3 | U-02 | (44) (1) | - PENDIENTE (falta checklist VT) |
| 4 | U-02 | 3"-FG-02-602-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT) |
| 5 | U-02 | 3/4"-FG-02-0644-B4 | - PENDIENTE (falta checklist VT) |
| 6 | U-02 | 6"-P-02-614-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT) |
| 7 | U-02 | NN - 23 | - PENDIENTE (falta checklist VT y confirmar TAG) |
| 8 | U-02 | 2"-P-02-630-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT) |
| 9 | U-02 | (44) (2) | - PENDIENTE (falta checklist VT) |
| 10 | U-02 | 2"-P-02-621-0-D3 | - PENDIENTE (falta checklist VT) |
| 11 | U-02 | 2"-P-02-632-0-D3 | - PENDIENTE (línea aún sin inspección de campo) |
| 12 | U-02 | NN - 21 | - PENDIENTE (línea aún sin inspección de campo y sin confirmar TAG) |

ANEXOS

  - A. Ubicación de Zona de Examinación. (P&ID).

  - B. Check list y reporte de Inspección Visual.

  - C. Reporte de Ultrasonido (PSAIM).